Редко встречается материал, который может одновременно использоваться так многогранно, как ФИБРОЛИТ. И тебе опалубка, и кровля, и перегородки, и даже отделка помещений оригинальная, и еще много всего. И все это со сравнительно небольшими физическими, строительными и финансовыми затратами. Надо сказать, ФИБРОЛИТ не является особой новинкой. Материал появился еще в конце 20-х годов прошлого века. При его изготовлении используется не стружка, а древесное волокно, длиной 50 см, за счет чего достигается высокая прочность при сжатии и изгибе. Плотность фибролита составляет от 300 до 650 кг на м.куб. Материал имеет низкую теплопроводность и высокий коэффициент звукопоглощения, делающего его хорошей звукоизоляцией.

Другие замечательные качества фибролита - биологическая устойчивость,  длительный срок службы (свыше 60 лет), не портят грызуны и насекомые, не гниет.   С этим материалом легко и удобно работать: пилить, сверлить, вбивать гвозди, штробить, фрезеровать. Удобная отделка штукатуркой, можно красить, клеить обои, обшивать сайдингом или иным, абсолютно любым финишным покрытием, вплоть до использования в качестве наружной отделки декоративный или натуральный камень.

Несъемная опалубка из фибролитовых плит

Одно из основных применений фибролита - несъемная опалубка в монолитном домостроении, например при строении коттеджей, многоэтажных зданий, хозяйственных построек, так же при реконструкции и ремонте  зданий.   Она остается частью конструкции стены или перекрытия. Применение несъемной опалубки из фибролитовых плит один из наиболее простых, быстрых и экономичных способов строительства коттеджей и многоэтажных домов. Технология не требует привлечения тяжелой техники.  Плиты несъемной опалубки обрабатываются как древесина: пилятся и скрепляются гвоздями. Для устройства криволинейных конструкций производится соответствующий раскрой плит, дальнейший монтаж не отличается от монтажа кривой стены. Особенности конструкции позволяют также быстро обустроить инженерные коммуникации здания. Используя "фибролит" в качестве несъемной опалубки для пенобетона, можно увеличить объемы сооружения и снизить его стоимость.   Применение несъемной опалубки в 1,5 раза сокращает время строительства, снижает трудозатраты, что существенно сказывается на стоимости строительства. (Расчетные стоимостные показатели). В Западной Сибири, где тепло длится всего 3-3,5 месяца, строители успевали возвести монолитным способом «коробки» домов. Вместе с фибролитом можно использовать разные виды бетона. 
Большое преимущество фибролита в том, что его использование возможно при низких температурах. В условиях Крайнего Севера происходит комплексное применение этого уникального материала. Его высокие теплоизоляционные свойства позволили существенно снизить затраты на прогрев бетона, проводить в зимних условиях заливку бетонного раствора сразу на целый этаж здания.

Стены и перегородки из фибролита

Фибролитовая плита обладает исключительными свойствами шумоизоляции и при использовании в конструкции полов опережает  все известные способы и технологии устройства "тихих полов", обеспечивая дополнительную изоляцию межэтажных перекрытий до 20 дб. Плита надежно защищает от ударного и воздушного шумов. Поверхность плиты позволяет использовать все виды напольных покрытий от линолеума до  плитки. В основе применения плиты в полах лежит технология устройства стяжки. Изделие удобно в эксплуатации: не скрипит, не гниет, не разрушается под воздействием влаги.

Устройство пола с использованием фибролитовых плит

Плита легко вышпатлевывается гипсовыми смесями.

Высокая пористость и состав изделия обеспечивают надежное сцепление плиты с поверхностью, влагостойкость и шумоизоляционные свойства позволяют использовать материал в ванных комнатах и туалетах. Возможно и возведение бескаркасных межкомнатных перегородок. Фибролит также применяется для теплоизоляции зданий и сооружений. Теплосопротивление этого материала качественно возрастает в случае применения двух- и трехслойных вариантов с использованием пенополистирольных или минераловатных плит. Трехслойная плита состоит из слоя пенополистирола, минераловатной или базальтовой теплоизоляции, с обеих сторон покрытого фибролитовыми плитами толщиной 25, 35 или 50 мм.    Фибролитовый слой несет нагрузку штукатурки, способствует паровой диффузии (стена «дышит»), увеличивается огнестойкость помещения, так как плиты относятся к категории негорючих строительных материалов.

Устройство кровли с использованием фибролита

Крепление плиты на несущие конструкции крыши обеспечивает не только подготовку плоскости под кровельные материалы, но и тепло- и шумоизоляцию кровли. Фибролит может использоваться при  реконструкции плоских кровель типовых 5-9 этажных домов. Высокая степень огнестойкости изделия (Сертификат пожарной безопасности) позволяет профессиональным кровельщикам наплавлять рулонные покрытия на плиту открытым пламенем. Кроме того, материал отличается легкостью монтажа, его можно монтировать под мягкую кровлю в любое время года.

Таким образом, фибролитовые плиты могут использоваться практически во всех областях современного строительства.  Из фибролитовых плит возможно возведение строительных объектов в сейсмоопасных районах, на проблемных грунтах. Изделия прошли пожарную и санитарно-эпидемиологическую сертификацию и имеют сертификат соответствия.

Резюмируя всю информацию, можно выделить основные преимущества использования фибролитовых магнезиальных плит в строительстве:

- Механическая прочность;

- Огнестойкость (материал негорюч);

- Легкость пользования;

- Звукоизоляция;

- Энергоэкономия;

- Теплоизоляция;

- Экологичность;

- Низкие трудозатраты;

- Низкая стоимость строительных работ.

Итак, начнем по порядку, а именно со сравнения фибролитовых плит с традиционными плиточными материалами, которые используются на сегодняшний день.

|  | Наименование материала |
| --- | --- |
| Показатель | ФСФ | ОСБ-3 | ЦСП | Фибролит |
| Толщина, мм | от 4 до 30 | от 8 до 22 | от 10 до 26 | от 25 до 50 |
| Плотность, кг/м3 | 300-1000 | 630 | 1100-1400 | 400-670 |
| Класс биостойкости | 5 | - | 4 | Повышенный |
| Водопоглощение, % | от 5 до 10 | от 17 до 25 | не более 16 | не более 25 |
| Теплопроводность, ВТ/мк | 0,09-0,24 | 0,18 | 0,22 | 0,09-0,12 |
| Горючесть | Г1 | Г1 | Г1 | НГ |
| Коэффициент звукопоглощения, в диапазоне частот 1000 Гц | 0,2 | - | - | 0,46 |
| Звукоизоляция, Дб | 20 | - | - | 23 |

Для того чтобы оценить преимущество использования фибролитовых плит в строительстве, проведем небольшое исследование, направленное на сравнительные характеристики активно используемых плит OSB-3 и фибролитовых магнезиальных плит.

Для этого представим отдельно основные характеристики материалов, ориентируясь на значимые показатели:

|  | Исследуемый материал |
| --- | --- |
| Показатель | OSB-3 | Магнезиальный фибролит |
| Область применения | Плита конструкционная, влагостойкая, предназначена для сооружения стен, полов и перекрытий. Материал в каркасном домостроении используется в качестве обшивочного, чаще только с наружной стороны каркаса, с внутренней стороны обшивка осуществляется ГВЛ. Следует также отметить, что данный материал составил серьезную конкуренцию строительной фанере, и эта конкуренция основана на постоянном удорожании фанеры из-за нехватки соответствующего сырью. Таким образом, плита OSB-3 представляет собой туже фанеру, с повышенными характеристиками по плотности и влагоустойчивости. Данный материал не рассматривается, как тепло или звукоизоляционный. Для реализации данных свойств необходимо обязательное наличие дополнительного (промежуточного материала). | Что касается магнезиальных фибролитовых плит. Здесь ситуация следующая. Фибролит сам по себе материал не новый, из него активно строили еще в 70-х годах, и было у нас в России 42 завода по производству данной продукции. Материал отличался только тем, какая основа для его производства использовалась. Кто-то использовал стружку, кто-то – камыш, кто-то – щепу или опилки. На сегодняшний день в России только один завод по производству фибролита, интересы которого мы и представляем. Так вот, фибролит в настоящее время представляет собой тот материал, который сочетает многие качества и используется в качестве и обшивочного материала, как OSB-3, а также как материала для тепло и звукоизоляции. Т.е. выполняя строительные работы с использованием фибролита, Вы получаете дополнительное утепление и шумоизоляцию. Что касается области применения, то это могут быть и обшивка каркаса, и несъемная опалубка, и устройство перегородок, устройство кровли (ее утепление или звукоизоляция), и различные реконструкционные работы, например, обшивая фасад здания Вы получаете готовую поверхность для дальнейшей обработки, а также тепло- и шумоизоляцию. |
| Состав и экологичность | Основным связующим плит являются фенольные смолы, которые в сочетании с парафином дают материал высокой влагостойкости и осина, не пригодная для целлюлозно-бумажного производства. Как известно, состав любого изделия определяет его экологичность. Фенольные смолы - не особо полезные составляющие, а если еще и пенополистирол использовать в качестве утеплителя, что предлагает, например, канадская технология, хотя и российские строители для уменьшения себестоимости используют данный утеплитель, то здесь и говорить трудно. Исходя из испытаний пенополистирол начинает выделять опасные вещества при нагреве свыше 26С (я могу и ошибаться, но информация взята из строительных изданий). Так как OSB-3 обладает высокой теплопроводностью, следовательно, в жаркую погоду в доме, экология оставляет желать лучшего. | В состав фибролитовых плит входит древесное волокно – 50-ти сантиметровое, которое изготавливается из неделовой древесины (ель, сосна) – из верхних частей ствола. В качестве вяжущего используется магнезит (из него изготавливают доменные печи) и для предания прочностных характеристик используется бишофит – морская соль. Таким образом, разговор об экологичности материала поднимать не следует, так как в составе плит нет ни одного опасного для здоровья и окружающей среды составляющего. |
| Толщины материалов | От 8-22 мм. | От 25-50 мм. |
| Примечание: | Следует отметить, что толщина материала, используемого в качестве обшивки стен определяет коэффициент теплоизоляции для определенного региона. Безусловно, этот показатель также определяется теплоизоляционными свойствами и внешней обшивки каркаса, и внутренней, и того утеплителя, который используется. |
| Теплопроводность, ВТ/мк | 0,18 | 0,09-0,12 |
| Примечание: | Рассмотрим толщину стены, которая необходима, для соответствия теплоизоляционным свойствам для определенного региона по СНиПу. В качестве примера регион выберем Северо-Западный, город Санкт-Петербург. Для СПб., приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, R0тр, м2 град.С/Вт для стен равно 3.079. В качестве конструктива рассмотрим стену, обшитую с двух сторон плитами OSB-3 с заполнением во внутрь минеральной ваты (Теплопроводность, ВТ/мк = 0,044). Толщина плит составляет 18 мм. Исходя из представленных значений, толщина стены должна быть не менее 156 мм. Две плиты OSB-3, толщиной 18 мм. С минеральной ватой, толщиной 120 мм., исходя из заданного коэффициента теплопроводности. Для такой стены коэффициент теплоизоляции составляет 3.086, что чуть выше нормативного. Рассмотрим теперь тот же вариант, но с фибролитовыми плитами. Каркас обшивается с двух сторон фибролитовыми плитами, толщиной 25 мм., с теплопроводностью, ВТ/мк = 0,01, с заполнением во внутрь минеральной ваты с теплопроводностью, ВТ/мк = 0,044. Толщина стены в данном варианте равна 170 мм., при этом коэффициент теплоизоляции составляет 3.4, что выше нормативного. Увеличение толщины стены всего на 14 мм., позволит при имеющемся коэффициенте теплоизоляции экономить на дальнейшем отоплении дома, а в виду того, что цены на энергоресурсы постоянно растут, это является существенным преимуществом. Согласен, что использование пенополистирола в качестве утеплителя, поменяет показатели по теплоизоляции, то преимущество будет на стороне того материала, который сам по себе является еще и энергосберегающим. В данном случае – это фибролит. |
| Водопоглощение, % | От 17 до 25 | Не более 25 |
| Плотность, кг/м3 | 630 | 400-670 |
| Примечание: | Плотность зависит от толщины материала, для фибролитовой плиты, толщиной 25 мм., этот показатель равен 670 кг |
| Класс биостойкости | 4 | Повышенный |
| Горючесть | Г1 | НГ |
| Примечание: | Это одно из основных преимуществ фибролитовых магнезиальных плит – их негорючесть. По сертификату пожарной безопасности материала относится к категории негорючих строительных материалов, являясь единственным материалом из класса древесных, который не горит. Негорючесть обеспечивается за счет наличия в составе изделия магнезита – того порошка, который используется при устройстве доменных печей. Негорючесть плит позволяет использование того же, например, пенополистирола. Для застройщиков – это возможность кучнее строить дома. Одним словом, негорючесть материала вместе с его экологичностью сегодня влияет на мнения потенциальных клиентов. Дом, который не горит, еще и теплый, еще и со звукоизоляцией – это ой, как ценно, а еще и с доступной стоимостью. |
| Коэффициент звукопоглощения, в диапазоне частот 1000 Гц | Показатель не определен | 0,46 |
| Звукоизоляция, Дб | Показатель не определен | До 23 ДБ |
| Марка по морозоустойчивости |  | Не ниже F15 |
| Примечание: | Из фибролитовых плит можно строить в любое время года, а использование его в качестве несъемной опалубки, при наличии такого свойства, как теплоизоляция, позволяет существенно сокращать затраты на подогрев цемента |
| Класс (марка) по прочности на сжатие, МПа | . | В 1.5 – В 3.5 |
| Предел прочности при изгибе, МПа |  | 0,7-2,0 |
| Отделочные работы | Покраска, штукатурка | У материала отличная адгезия с любыми лакокрасочными материалами, можно красить, штукатурить, покрывать абсолютно любыми материалами, вплоть до натурального камня. |
| Удобство работы |  | Материал легко пилится, режется, гнется (легко сделать эркер). Все что нужно иметь – обычную паркетку. Глубина пропил зависит от радиуса изгиба. |
| Этажность строений | Малоэтажное строительство | Используя фибролит в качестве несъемной опалубки, можно строить высотные дома. В Челябинске построен дом 22 этажа. Фибролит использовался, как несъемная опалубка, во внутрь заливался шлакобетон. |